# 高粘度氯化橡胶在橡胶制品中的应用

无锡二橡胶股份有限公司是国内生产纺织用胶辊、胶圈、胶板的龙头企业，同时生产汽车用橡胶软管、输油管，是上海大众、一汽大众的A级供应商，其生产的大部分产品都涉及到骨架材料与橡胶基体的粘接，如棉线、涤棉线、涤纶包芯线、涤纶网眼布、锦纶帘子布、芳纶织物、棉帆布等与丁腈橡胶、三元乙丙胶及丁苯胶之间的粘接，而粘接的强弱将直接影响产品的性能及使用寿命。

本公司在考虑提高骨架材料与橡胶基体粘接强度时，对比研究了3种不同粘度的氯化橡胶对制品粘接强度的影响。氯化橡胶是由天然胶经氯化改性后得到的橡胶衍生产品，广泛应用于涂料和粘合剂中，据悉，在开姆洛克和罗门哈斯的THIXON中都含有该类物质。将CNR溶解后，加适量于胶水中，能大大提高骨架材料与橡胶基体的粘接力，并使胶水成膜稳定性提高。现将所做部分试验介绍如下：

## 1.   CNR在纺织用丁腈胶圈中的应用

表1  不同粘度CNR对棉线与丁腈胶粘接性能的影响

| 添加不同粘度CNR 丁腈胶圈性能 | 无CNR | 20 mPa·s | 95 mPa·s | 200 mPa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扯断强度（MPa） | 195 | 215 | 222 | 218 |
| 扯断后胶圈三位一体情况 | 无脱层 | 无脱层 | 无脱层 | 无脱层 |
| 耐曲绕性（10万次） | 线能抽出 | 线抽不出 | 线抽不出 | 线抽不出 |

以上实验结果表明，使用粘度为20 mPa·s的CNR就能使丁腈胶圈的拉伸强度、耐曲挠性较未加CNR的丁腈胶圈得到显著改善，实现棉线与丁腈胶间较好的粘接；但随CNR粘度的增加，粘接效果增加不明显，可能是由于棉线与丁腈胶本身粘接较为牢固。

表2  不同粘度CNR对涤棉线与丁腈胶粘接性能的影响

| 添加不同粘度CNR 丁腈胶圈性能 | 无CNR | 20 mPa·s | 95 mPa·s | 200 mPa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扯断强度（MPa） | 203 | 296 | 310 | 288 |
| 扯断后胶圈三位一体情况 | 切口挑到线 头，能抽出 | 切口挑到线团 不能抽出 | 切口挑到线团 不能抽出 | 切口挑到线团 不能抽出 |
| 耐曲绕性（10万次） | 有脱层 | 线头有松动 | 拉不到线团 | 拉不到线团 |

以上试验结果表明，当胶水中不加CNR时，涤棉线和丁腈胶能粘接上，但扯断强度(203 MPa) 比加入20 mPa·s CNR的(296 MPa)相差93N，且扯断后的三位一体情况不佳。高粘度CNR比低粘度CNR更有利于涤棉线与丁腈胶粘接后的动态条件下的使用，但使用粘度为200 mp·s的CNR的丁腈胶圈扯断强度比使用95 mp·s的稍低，可能是由于CNR粘度过大。为了便于加工，用一倍溶剂对粘度为200 mp·s的CNR稀释，在减少CNR用量的同时，胶圈制品柔软性得到改善，更适用于动态制品的胶黏剂。

## 2 CNR在纺织胶板用丁腈胶中的应用

表9  不同粘度CNR对尼龙网眼布与丁腈胶粘接性能的影响

| 添加不同粘度CNR 丁腈胶板性能 | 无CNR | 20 mPa·s | 95 mPa·s | 200 mPa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离强度（KN/m） | 2.20 | 4.82 | 4.88 | 4.84 |
| 10万次曲绕后剥离强度（KN/m） | 1.20 | 3.95 | 4.44 | 4.75 |

表10  不同粘度CNR对帆布与丁腈胶粘接性能的影响

| 添加不同粘度CNR 丁腈胶板性能 | 无CNR | 20 mPa·s | 95 mPa·s | 200 mPa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离强度（KN/m） | 5.77 | 7.46 | 7.90 | 7.98 |
| 10万次曲绕后剥离强度（KN/m） | 3.80 | 5.39 | 6.07 | 6.51 |

以上实验结果表明，氯化橡胶能较大提高不同的布与橡胶的粘接，而且在动态条件下有一定的优势。

## 3 CNR在汽车针织水管用三元乙丙胶中的应用

表11  不同粘度CNR对涤纶与三元乙丙胶粘接性能的影响

| 添加不同粘度CNR EPDM胶管性能 | 无CNR | 20 mPa·s | 95 mPa·s | 200 mPa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离强度（KN/m） | 40 | 50 | 58 | 55 |
| 脉冲试验 | 6000次破裂 | 9000次破裂 | 11000次破裂 | 14000次破裂 |

以上实验说明CNR对化纤织物与非极性橡胶有较好的粘接效果。

通过以上三组试验可以得出以下结论：

- 高粘度氯化橡胶用在胶水中，能使产品的动态性能改善

(2) 氯化橡胶能改善不同的材料的骨架织物与橡胶的粘接性。

但在试用过程中不同高粘度的氯化橡胶溶解时间长短有差异，为使用方便，应多加溶剂，其比例应根据粘度的不同要求进行相应调整。